附件

部分废金属分类目录及报关方法修改表

部分金属废料分类目录及报关方法（铜部分）
	税则号
	报关商品名称
	质量描述
	用途简析
	报关单规格型号填报示例

	74040000
	1号废紫铜
	铜含量在96%（含96%）以上的紫铜线或紫铜板、管。参照美国ISRI标准，直径或厚度应为1/16英寸以上
	品质较好的废铜线可以直接用于加工各种铜材。绝大多数废铜采用回炉重熔、精炼、电解以精铜形式回收。
	总97铜97

	
	2号废紫铜
	含铜量在94-96%的紫铜线和紫铜板、管。参照美国ISRI标准，直径或厚度应为1/16英寸以下
	
	总95铜95

	
	其它废紫铜
	低于以上1号废铜、2号废铜含量的紫铜废料，由各种纯铜废料组成，包括废铜线或板、管等，铜含量一般不低于75%。
	
	总80铜80

	
	黄铜废料
	材质为铜锌合金的铸件和板、管、线、棒等。包括铜片、取暖器材、边角料等。
	再生黄铜废碎料一般通过分选、熔炼、成份调整、除渣等工艺配制成符合要求的铜锌合金，然后再熔铸成相应的黄铜管件等制品。
	总98黄铜95铁3

	
	黄铜水箱
	由混合的黄铜散热器组成。如含有铁翼片等金属，应当注明其含量。
	重熔炉料
	总95黄铜85铁10

	
	废铜切片
	经机械分选后含铜量较高的混合金属碎料，如废水管、铜管、阀门、废电表等碎料。切片中除含铜外，还含有废锌、废铁、废不锈钢等金属。
	经过分选后，各种金属分别作为炉料使用。
	总95铜75锌7铁5不锈钢8

	74040000
	废铜线
	不同铜含量的废铜线价格存在很大差异。有一部分电缆中间含铅皮或钢丝。报关时应当注明其中的铜含量。
	经拆解产生光亮铜线或火烧铜线，作为铜冶炼炉料使用。
	总45铜45

	
	废变压器包
	混合变压器包。
	分类拆解后作为铜铝作为炉料使用。大部分硅钢片或矽钢片作为炉料使用，也有部分优质的钢片直接利用。
	总95铁84铜11

	
	废电机
	各种混合的废电机
	废电机进行拆分后，将其中的铜铁分开后，分别回收再利用。
	总95铁82铜12铝1

	
	以回收铜为主的废五金
	以回收废铜为主需拆解、分选的各种铜废料，含有铜，铝，锌，铁，不锈钢，铅及电线头等各种混合金属，为废铜、废铝，废不锈钢，废锌碎料。报关时应注明主要金属含量。
	分类拆解后，各种金属分别作为炉料使用。
	根据申报的主要金属含量确定价格。


部分金属废料分类目录及报关方法（铝部分）

	税则号
	报关商品名称
	质量描述
	用途简析
	报关单规格型号填报示例

	76020000
	纯铝废料
	废铝材质为纯铝，包括废纯铝线、铝板等。如含铁等其它金属，注明其含量。
	绝大部分废铝作为炉料使用，重熔后配制各种合金铝生产不同用途的铝材。
	总97铝97

	
	废合金铝片
	铝废料内的铝材质为挤、压、研成型之合金铝材。如铝板、铝门窗料、铝管、铝箔等
	
	总95铝92铁3

	
	6063废铝材
	各种铝材质为6063的铝废料，主要包括废旧铝门窗料。
	
	总97铝95铁2

	
	废铝印刷板
	主要由废铝印刷板构成，允许带有少量油墨等杂质，其一般铝含量在90%以上。
	
	总97铝97

	
	废铝箔
	由废铝箔组成，允许带有少量的纸或塑料
	
	总90铝90

	
	汽车铝水箱
	由废汽车散热器组成
	
	总95铝95

	
	铝罐废料
	包括所有铝材质的饮料罐、盖和化妆品罐，包装方式为散装或压包。
	
	总90铝88铁1

	
	熟铝废料
	本表列名废铝以外的各种铝废料，应当申报其中的铝含量
	
	

	
	铝废铸件
	通常为铝硅合金材质，其形状为压铸或铸造成型之合金铝件，如铝铸件、铝轮圈等。
	作为铝炉料重熔后配制成各种合金，一般用于生产铝压 铸产品
	总97铝92铁2锌3

	
	铝废轮毂
	
	
	总98铝97

	
	废铝切片
	包括所有经机器破碎过的各种废铝 细碎料，还含有其它的金属废碎料。
	直接重熔或分选后重熔作为炉料使用
	总98铝96锌1镁1

	
	铝屑废料
	加工铝制品过程中经车床车削所产生出的铝屑，包装方式为散装或压 包。
	重熔作为炉料使用
	总80铝78铁2

	76020000
	带皮废铝线
	包括所有未经拆解的废铝电缆线。 含量不同的带皮废铝线价格存在很大差异，企业应当申报带皮废铝线中的铝含量。
	分离带皮铝线中的 铝金属，铝作为炉料使用，部分塑料外皮可以回收。
	总65铝65

	
	废铝线
	包括所有不带胶皮的室外裸电力线。含量不同价格差异很大。为铝线和钢丝混合搅在一起的电线。
	分离铝线中的铝金属，铝作为炉料使用，钢丝可以回收 作为炉料。
	总95铝30铁65

	
	以回收铝为主的废五金
	以回收铝为主需拆解的废料，如汽车废变速箱、煤气表、铝壳马达等。含有铝，铜，锌，铁，不锈钢，铅及电线头等各种混合金属。为废铜，废铝，废不锈钢，废锌碎料，企业应当申报其中废铝的含量。
	分类拆解后，各种金属分别作为炉料使用。
	根据申报的主要金属含量确定价格。


1、以上金属废料的各种金属含量允许存在一定程度的误差，原则上控制在±3％之内。

2、报关单填报示例仅表示举例，企业根据实际进口废金属的含量填写。

部分金属废料分类目录及报关方法（不锈钢部分）

	税则号
	报关商品名称
	质量描述
	报关单规格型号填报示例

	72042100
	混合不锈钢废料
	通常为300系列与400系列的混合物，其价格主要受300系列或400系列不锈钢所占的比例决定，因此企业应当申报混合不锈钢中300系列或400系列的比例
	总98，300ss45，400ss53

	
	400ss不锈钢废料
	不含金属镍的不锈钢废料
	 

	
	300ss不锈钢废料
	含金属镍的不锈钢废料
	 


部分金属废料分类目录及报关方法（锌部分）

	税则号
	报关商品名称
	质量描述
	报关单规格型号填报示例

	7902000
	铸锌废料
	主要材质为锌合金废料，其中含有部分难以分离的非锌金属
	总98锌95铁3

	
	锌板废料
	由纯锌废料材质组成
	总98锌98

	
	全锌切片
	不含其它金属的锌切片
	总95锌95

	
	混合锌切片
	主要金属含量为锌，另有铜、不锈钢、铅、铁等废料
	总98锌55铜30不锈钢13铅1


